ICS 91.140

P42

T/CECS 1000X—

绿色建材评价 矿物棉装饰吸声板

Green building materials assessment-Mineral wool decorating and acoustic ceilings

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国工程建设标准化协会   发布

团体标准

目  次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 评价要求	2

5 评价方法	5

附　录　A （规范性附录） 矿物棉装饰吸音板产品部分评价指标计算方法	6

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

本文件是按中国工程建设标准化协会《关于印发<2020年第一批协会标准制定、修订计划>的通知》（建标协字〔2020〕14号）的要求制定。

本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国工程建设标准化协会提出。

本文件由中国工程建设标准化协会建筑材料分会归口管理。

本文件负责起草单位：住房和城乡建设部科技与产业化发展中心。

本标准参加起草单位：北京建筑材料检验研究院有限公司、星牌优时吉建筑材料有限公司、北新集团建材股份有限公司

本标准主要起草人：

本标准主要审查人：

绿色建材评价 矿物棉装饰吸声板

- 范围

本文件规定了建筑矿物棉装饰吸声板绿色建材评价的评价要求和评价方法。

本文件适用于以湿法或干法生产矿物棉装饰吸声板的绿色建材评价。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2589 综合能耗计算通则

GB 6566-2010 建筑材料放射性核素限量

GB 12348 工业企业厂界环境噪声排放标准

GB/T 19001 质量管理体系 要求

GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 25998 矿物棉装饰吸声板

GB/T 27067 合格评定 产品认证基础和产品认证方案指南

GB/T 33761 绿色产品评价通则

GB/T 45001 职业健康安全管理体系 要求及使用指南

GBZ 2.1 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素

GBZ 2.2 工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

绿色建材  green building material

是指在全生命周期内可减少对天然资源消耗和减轻对生态环境影响，具有“节能、减排、安全、便利和可循环”特征的建材产品。

绿色建材评价  green building material assessment

依据绿色建材评价技术标准，按照程序和要求对申请开展评价的建材产品进行评价，确认其等级的活动。

评价等级  assessment level

产品评价结果所达到的绿色建材级别，由低到高分为一星级、二星级、三星级。

环境产品声明  environmental product declaration

提供基于预设参数的量化环境数据的环境声明，必要时包括附加环境信息。

碳足迹  carbon footprint

用以量化过程、过程系统或产品系统温室气体排放的参数，以表现它们对气候变化的贡献。

矿棉装饰吸声板  mineral wool decorating and acoustic ceilings

以矿渣棉、岩棉和玻璃棉等为主要原料，经湿法或干法工艺加工而成的装饰吸声板材。常用于改善建筑物声学性能。

湿法板  wet-process ceilings

由制浆、成型、干燥后处理等湿法工艺加工而成的矿物棉装饰吸声板。

- 3.8

干法板  dry-process ceilings

由矿（岩）棉板或玻璃棉板为基础加工而成的矿物棉装饰吸声板。

- 评价要求

  - 基本要求

- 4.1.1  生产企业近3年无重大环境污染事件和重大安全事故。

- 4.1.2  生产企业应采用国家鼓励的先进技术工艺，不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质。

- 4.1.3  工作场所有害因素职业接触限值，应满足GBZ 2.1和GBZ 2.2要求。

- 4.1.4  生产企业应按照GB/T 19001、GB/T 24001分别建立并运行质量管理体系、环境管理体系。

4.1.5  矿物棉装饰吸声板基本性能应满足GB/T 25998 矿物棉装饰吸声板及其他国家和地方相关标准的要求。危废固废和 和危废

4.1.6  申请不同等级的企业还应符合表1规定

表1 申请企业其他规定

| 具体规定 | 不同评价等级符合项数要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |
| 按照GB/T 28001建立并运行职业健康安全管理体系 | —— | 至少符合1项 | 至少符合2项 |
| 按照GB/T 23331建立并运行能源管理体系 |  |  |  |
| 按照GB/T 24025 提交矿物棉装饰吸声板的环境声明（EPD）和碳足迹报告 |  |  |  |

  - 评价指标要求

矿物棉装饰吸声板评价指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和品质属性指标，具体评价指标要求见表2。

表2  矿物棉装饰吸声板评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  |  | 单位 | 基准值 |  |  | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 资源属性 | 新鲜水消耗量 |  |  | kg/m2 | 10 | 9 | 8 | 注意不含生活用水 |
|  | 生产废料回收率 | 不合格产品回收1利用废物 |  | % | 70% | 70% | 100% | —— |
|  |  | 2不合格产品回收 |  | % |  | 70% |  | —— |
|  |  | 3 |  | % | 70% |  |  | —— |
| 能源属性 | 单位产品综合能耗 |  |  | kgec/㎡ | 2.2 | 2.0 | 1.51.8 | 依据GB/T 2589、计算产品综合能耗，并提供能耗证明 |
| 环境属性 | 提供产品的EPD或碳足迹报告 |  |  | -- | 提供相关检测报告 | 提供相关检测报告 | 提供相关检测报告 | 依据GB/T 24025测试，并提供相关检测报告 |
|  | 产品放射性 | 内照射指数 |  | -- | ≤1.0 | ≤0.9 | ≤0.7 | 依据GB 6566测试，并提供相关检测报告 |
|  |  | 外照射指数 |  | -- | ≤1.3 | ≤1.1 | ≤0.9 |  |
|  | 甲醛释放量 |  |  | mg/m3 | ≤0.124 | ≤0.120 | ≤0.116 | 依据GB 18580测试，并提供相关检测报告 |
|  | 石棉物相 |  |  | -- | 不得含有石棉纤维 |  |  | 依据HJ/T 206测试，并提供相关检测报告 |
| 品质属性 | 质量含湿率 |  |  | % | ≤3.0 |  |  | 依据GB 20312测试，并提供相关检测报告 |
|  | 弯曲破坏载荷 | 干法 |  | N | ≥40 |  |  | 依据GB/T 25998 附录C测试，并提供相关检测报告 |
|  |  | 湿法 |  |  | 应满足GB/T 25998 表3要求 |  |  |  |
|  | 体积密度 |  |  | kg/m3 | ≤380 |  |  | 依据GB/T 25998 附录B测试，并提供相关检测报告 |
|  | 热阻（平均温度25℃） | 干法 |  | （m2·K）/W | ≥0.40 |  |  | 依据GB/T 10295测试，并提供相关检测报告 |
|  |  | 湿法 |  |  | 应满足GB/T 25998 表3要求 |  |  |  |
|  | 燃烧性能 |  |  | 级 | 达到B1(C) | 达到B1(B) | 达到A(A2) | 依据GB 8624测试，并提供相关检测报告 |
|  | 降噪系数 | 干法 |  | -- | 不得低于制造商的声称值，且不得小于0.75 |  |  | 依据GB/T 20247测试，并提供相关检测报告 |
|  |  | 湿法 | 滚花 | -- | ≥0.50 |  |  |  |
|  |  |  | 其他 |  | ≥0.30 |  |  |  |
|  | 受潮挠度 | 干法 |  | % | ≤1.0 |  |  | 依据GB/T 25998 附录D测试，并提供相关检测报告 |
|  |  | 湿法 |  |  | ≤3.5 |  |  |  |

- 评价方法

  - 生产企业应按第4章的规定提供相关证明文件。

本标准采用指标符合性评价的方法，生产企业满足第4章对某一评价等级的全部要求时，判定评价结果符合该等级规定。

_________________________________

- （规范性附录）
矿物棉装饰吸声板产品部分评价指标计算方法

  - 新鲜水消耗量

新鲜水消耗量总量的质量百分比，按式（A.1）计算：

  - 生产废料回收率

生产废料回收率总量的质量百分比，按式（A.2）计算：

  - 单位产品综合能耗

单位产品综合能耗总量的质量百分比，按式（A.3）计算：